ТУ на клееные балки

| № | Пороки и дефекты | Требования к поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Балки |
| 1 | Порода | Сосна/ель |
| 2 | - Сучки: | Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: |
| 3 | 1.1 Сучки сросшиеся, светлые, здоровые с трещинами пластевые и ребровые | Размер: 1/3 количество: 4 шт. |
|  | Кромочные | Размер: 1/2 Количество: 3 шт. |
| 4 | 1.2 Частично сросшиеся и несросшиеся | Размер: 1/5 Количество: 2 шт. |
|  | кромочные | Размер: 1/3 Количество: 2 шт. |
| 5 | 1.3 Загнившие, гнилые, табачные | Допускается размером не более 20 мм |
| 6 | Сердцевина | Допускается без отлупны и радиальных трещин |
| 7 | Засмолок на пласти и кромке | Допускается |
| 8 | Смоляной кармашек | Допускается на любом однометровом участке длины – 3 шт. |
| 9 | Трещины на пласти шириной не более 2 мм. | Допускается |
| 10 | Червоточина | Не допускается |
| 11 | Непрострог на пласти | Допускается |
| 12 | Синева | Не допускается |
| 13 | Обзол | Не допускается |
| 14 | Сращивание | Допускается |
| 15 | Растрескивание на торцах | Допускается |
| 16 | Расклеивание на торцах | Допускается глубиной не более 30 мм, на не более чем 5% клеевых швов (при поставке) |
| 17 | Сквозное расклеивание внутри балки по всей высоте | Не допускается |
| 18 | Заделка дефектов пробкой, лодочкой, вкладышем | Допускается (не более 2 шт. на м.п.) |

Примечание:

- Размер сучка определяют расстоянием между касательными и контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого   и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериалов.

- Трещины регламентируются на момент поставки стенового комплекта.

- Все пороки не указанные в таблице не нормируются.