«Утверждаю» Директор

ООО «Покровский Домостроительный Комбинат»

«___»____________ г.

Брус клееный строительный

Техническое условие

ТУ.2.1.1

Настоящее Техническое условие распространяется на брус клееный профилированный для стен малоэтажных зданий, изготавливаемый на предприятии  ООО «Покровский Домостроительный Комбинат» общие требования к которым установлены ГОСТ 20850-84 «Конструкции деревянные клееные.

1.Производство. Технические требования к конструкциям:

1.1 Деревянные клееные конструкции должны соответствовать требованиям настоящего технического условия и рабочим чертежам утвержденные в установленном порядке, согласованным с Заказчиком.

1.2. Брус клееный изготавливается по требованию настоящего технического условия и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Номинальные размеры бруса и предельные отклонения должны соответствовать указанным в таблице 1 или указываются в рабочих чертежах на конкретные конструкции.

Таблица №1.Предельные показатели геометрии бруса после производства.

| Наименования показателя | Размеры, мм |  | Относительная единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальные/ рабочие | Предельные отклонения |  |
| Высота бруса - H ст. | 250/240 | ±5/±1 | мм |
|  | 230/220 | ±5/±1 | мм |
|  | 190/180 | ±5/±1 | мм |
|  | 145/135 | ±3/±1 | мм |
| Ширина бруса - В ст. | 120 | ±1 | мм |
|  | 160 | ±2 | мм |
|  | 200 | ±3 | мм |
|  | 240 | ±4 | мм |
| Длина бруса L max | По проекту | ±1 | мм на метр пог. |
| Высота шипа, глубина паза мм | 13 | ±3 | мм на каждый венец |
| Криволинейность стены: отклонение по вертикали | --- | До 1 | мм на 1 м высоты |
| Криволинейность стены: отклонение от плоскости бруса (стены) по горизонтали | --- | До 1 | мм на 1 м.п. стены (считается как предельное отклонение на общее расстояние между венцевыми пазами) |
| Криволинейность стены: общий наклон стены | --- | До 5 | мм на 1 м высоты (считается как предельное отклонение на всю высоту конструкции) |

1.4. Влажность бруса при его изготовлении и приемке должна быть в пределах 11±2 %.

1.5. Толщина склеиваемых ламелей должна быть в пределах 20-55 мм.  Ламели могут быть как и цельными, так и склеенные по длине на микро шип В-14 х 4 х 2 (ГОСТ 19414-90). Длина сращиваемых ламелей составляет от 150мм до 3000мм. Клей для сращивания используется, водостойкостью EN204, нагрузной группой D4

1.6. Ламели бруса склеиваются на гладкую фугу. Допустимые отклонения по толщине ламели до склеивания в брус  ±0,5мм.

1.7. Поверхности слоев при склеивании по пласти должны быть про строганы. Шероховатость древесины Rm рассчитывается по ГОСТ 7016-82 должна быть не более 200 мкм .

1.8. Толщина клеевых прослоек в элементах конструкции должна быть не более 0,5 мм. Допускаются участки толщиной до 1мм, если их длина не превышает 100 мм а расстояние между ними не менее десятикратной длины этих прослоек (ГОСТ 20850 – 84).

1.9. Клей для склеивания по пласти применяется двухкомпонентный AICA AIBON AU 8500 с отвердителем.

1.10. Угловое соединение (чаши) и соединение бруса по длине выполняются согласно проектной документации на сооружение.

1.11. Готовая продукция должна соответствовать требованием, приведенным в Таблице 2.

1.12. Огнезащитная обработка бруса, применяемая в малоэтажном строительстве (до трех этажей) пожарными нормами не требуется. По требованию заказчика  огнезащитную  обработку бруса следует, как правило, проводить прозрачными составами обеспечивающих группу  горючести не ниже категории Г2 по ГОСТ 30244-94 и группу воспламеняемости не ниже категории В2 по ГОСТ 30402-96.

1.13. Декоративная и защитная обработка бруса от влаги, и биоповреждений и придания необходимого внешнего вида выполняется по согласованию с заказчиком и регламентируется требованиями рабочих чертежей на конкретное изделие (строение).

2.Требования качества  к готовым изделиям :

2.1. Для изготовления конструкций применяются пиломатериалы из сосны или ели по ГОСТ 8486-86. «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».

2.2. Допускается смешанная распиловка пиломатериала для производства клееного бруса (радиальная, полурадиальная, тангенциальная).

2.3. Требования по качеству ламелей бруса указаны в Таблице 2.

| № | Пороки и дефекты | Требования к лицевой поверхности | Внутренние ламели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порода | Сосна/ель | Сосна/ель |
| 2 | 1.Сучки: | Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон | Не регламетируются |
| 3 | 1.1 Сучки сросшиеся, светлые, здоровые с трещинами пластевые и ребровые | Допускаются | Допускаются |
| 4 | 1.2 Частично сросшиеся и несросшиеся | Допускаются | Допускаются |
| 5 | 1.3 Сучки черные выпадающие | Не допускаются | Допускаются |
| 6 | 1.4 Загнившие, гнилые, табачные | Не допускаются | Не допускаются |
| 7 | Засмолок на пласти и кромке | Допускаются | Допускаются |
| 8 | Смоляной кармашек | Допускаются | Допускаются |
| 9 | Трещины на пласти бруса шириной более 5 мм | Не допускаются | Допускаются |
| 10 | Червоточина | Не допускаются | Не допускаются |
| 11 | Синева | Не допускаются | Не допускаются |
| 12 | Обзол | Допускаются карандашный | Не допускаются |
| 13 | Сращивание | Допускаются | Допускаются |
| 14 | Непрострог | Не допускаются | Допускаются |
| 15 | Расклеивание на торцах | Не допускаются (при обработке средствами) | Не допускаются (при обработке средствами) |
| 16 | Заделка дефектов пробкой | Не допускаются | Не допускаются |
| 17 | Расклеивание на пласти бруса | Не допускаются | Не допускаются |

- Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала.

- Допускается ремонт деталей во время и после сборки конструкции.

- Трещины регламентируются на момент поставки стенового комплекта.

- Все пороки не указанные в таблице 2 не нормируются.

2.4. Венцовые пазы (чаши) заводского изготовления и соединения брусьев по длине выполняются согласно проектной документации на сооружение.

2.5. Предельные отклонения номинальных размеров по запилу чашки ±2.0 мм на каждую сторону.

2.6.Рекомендованные предельные отклонения номинальных размеров конструкции приведены в разделе 1, таблица 1. Обязанность по соблюдению данных параметров лежит на монтажной организации. Допускается установления других требований по предварительной договоренности между заказчиком и монтажной организацией.

2.7. Наличие пазов в торцах бревен под плавающий брусок выполняются согласно проекта. Допускается отсутствие пазов, в таких случаях пазы должны быть выполнены монтажной бригадой  после сборки, согласно утвержденного проекта.

2.8. Механические повреждения  (при отгрузке) не допускаются, кроме мелких сколов глубиной до 2 мм в месте углового соединения. На не лицевой стороне допускается любые, но не более 2 шт. на все изделия.

2.9.Механческие повреждения, следы грязи и т.п. произошедшие в процессе транспортировки и монтажа допускаются.

2.10. Все операции по доводке бруса предусмотренные настоящим ТУ (шпатлевка, шлифовка, заделка трещин и сколов, обработка и т.п.) производится в процессе монтажа.

3.Требования безопасности и охраны окружающей среды:

3.1. Применяемые для изготовления бруса клеи разрешены к применению органами государственного санитарного надзора и имеют гигиеническое заключение. При изготовлении бруса  должны соблюдаться требования Сан ПИН 47-86.

3.2. При изготовлении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах соблюдаются требования настоящих ТУ и СНиП 2001.

3.3. При производстве бруса обеспечивается выполнение требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

3.4. Утилизация бруса является безотходной и не приносит вреда окружающей среде.

3.5. При оценке экологической безопасности бруса следует учитывать положение СТО БДП- 3-94.

4.Методы контроля:

4.1. Размеры бруса измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427-75, металлической рулеткой по ГОСТ 7502-98, штангенциркулем по ГОСТ 166-89 или специальными калибрами – шаблонами.

4.2. Отклонения от перпендикулярности сторон измеряют угольниками по ГОСТ 3749-77 и набором щупов для определения максимальной ширины зазора.

4.3. Для материалов (древесины) и компонентов клеев и защитных составов, используемых в производстве, необходимо осуществлять входной контроль их качества с оценкой и соответствия их показателей и методики их определения требованиям соответствующих нормативных или технических документов.

4.4. Качество древесины, комплектность партий, качество маркировки и упаковки оценивают визуально. Пороки древесины определяют и измеряют по ГОСТ 2140-8 .

4.5. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588-91.

4.6 Шероховатость поверхностей определяют по ГОСТ 15612-85 .

4.7. Прочность клеевых соединений на послойное скалывание определяют по ГОСТ 25884 –83.

4.8. Группу водостойкости клеев определяют по ГОСТ 17005-82.

4.9. Результаты контроля заносят в журналы контрольных испытаний. Журналы хранятся в архиве предприятия-изготовителя.

4.10. Влажность древесины контролируют с помощью влагомера по ГОСТ 16588-79 ( или аналога зарубежной фирмы ) не менее чем в 3-х местах по длине деталей.

5. Маркировка. Упаковка. Транспортировка. Хранение

5.1. На каждом брусе должна присутствовать этикетка с указанными в ней названия проекта и номером элементами конструкции по спецификации.

5.2. Перед отгрузкой, конструкции деревянные клееные, формируются в транспортные пакеты и упаковываются в полиэтиленовую пленку.

5.3. При транспортировке и хранении конструкции должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

5.4. При хранении клееного бруса в упакованном виде, исключить попадания влаги под полиэтиленовую пленку.

5.5. Для предотвращения торцевых трещин так же проводится защита бруса по торцам, путем применения защитных водоотталкивающих составов.

5.6. Укладку бруса в транспортные средства следует производить правильными устойчивыми рядами с надежным закреплением, предохраняющим от смещения и ударов  во время перевозки.

5.7. Подъем, погрузку и разгрузку бруса следует производить краном с применением специальных захватных устройств (траверс) и гибких текстильных ремней (строп).

5.8. Сбрасывание бруса при погрузке, транспортировке и разгрузке категорически запрещено.

5.9. При хранении клееного бруса в транспортных пакетах на отрытых площадках влажность допускается до 15±2% (в зависимости от температурно-влажностных условий).

5.10. При хранении необходимо исключить возможность попадания на брус грибковых микро организмов. Не допускается:

– укладывание бруса на землю;

– подкладывать под штабели сырые доски;

– хранить брус рядом с черновым лесом;

6.Комплектность:

Клееный брус комплектуются, согласно заказной спецификации.

7.Указания по эксплуатации:

7.1 Монтаж, установка, сборка конструкций деревянных клееных производится в соответствии со СНиП II 25-80, инструкциями по монтажу  и эксплуатации утверждённых на предприятии в установленном порядке.

7.2. При необходимости длительного хранения клееного бруса сроком свыше 30 дней, производится его защитная обработка антисептирующими средствами.

7.3. При монтаже и хранении конструкции не допускается попадание влаги в чаши и продольные пазы по всей длине клееного бруса.

7.4 Монтаж изделий из клееного бруса должен производится при влажности  воздуха 45 ±15 %.

7.5. Для предотвращения торцевых трещин так же проводится защита бруса по торцам, путем применения защитных водоотталкивающих составов или торцевых накладок.

7.6. Для крепления на стенах плитных материалов, вагонки, ковров, карнизов и т.д. крепежные элементы необходимо закреплять в вертикальных брусках с учетом возможного изменения расстояния между ними при усадке. Необходимо избегать резких ударных нагрузок на конструкции дома.

7.7. В зимний период необходимо очищать от снега фундамент дома во избежание замачивания наружных стен и цокольных плит перекрытия.

7.8. Периодически (не реже одного раза в месяц) необходимо проверять техническое состояние крыши и своевременно устранять протекания крыши во избежание   замачивания панелей перекрытия. В зимний период снег с панелей перекрытия должен быть немедленно удален.

7.9. Для предотвращения выцветания и порчи бруса рекомендуется покрывать его антисептическими материалами содержащими УФ-защиту.

7.10. Необходимо соблюдать нормальную влажность внутри помещений. Резкое изменение температуры или влажности внутри или снаружи помещения может привести к появлению больших щелей на лицевой поверхности бруса.

7.11. Не допустимо прямое соприкосновения деревянных элементов строений с землей или водой. Запрещается «обваловка» землей, обустройство заваленок, обустройство непредусмотренных проектом бассейнов и бань, монтаж дома в зоне затопления, монтаж дома на воде без обустройства соответствующего фундамента и т.п.

7.12.Необходимо производить ежегодный осмотр и обслуживания конструкций дома, в т.ч.: регулировка домкратов и плавающих креплений; устранения крупных (толщиной более 5 мм) появившихся щелей; обнаружение и локация вновь проявившихся  смоляных карманов и других мероприятий предусмотренных стандартами монтажной организации.

8. Гарантии изготовителя:

8.1. Предприятие-изготовитель продукции гарантирует соответствие готовой продукции требованиям настоящих технических условий при условиях соблюдения правил транспортирования, хранения и выполнения указаний по эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок  клееного бруса 36 месяцев с момента изготовления при условии соблюдения правил хранения, монтажа, эксплуатации и выполнения указаний по эксплуатации.

8.3. Гарантия  не распространяется на следующие элементы, являющиеся неотъемлемым свойством древесины:

- цветность в т.ч. при условии тонировки;

- появления трещин на сучках, крошение и выпадения сучков;

- появление трещин на брусе по пласти (образуется при резких перепадах температуры и влажности);

- появления трещин на торцах деревянных элементов;

- проявления смоляных карманов;

- наличия возможных инородных предметов скрытых в древесной массе процессе произрастания.

9. Подписи сторон.

"Поставщик":

Генеральный директор		                         _________________ /Эмирсалиев Р. Д./

м.п.

"Покупатель":

_______________ /   ________________/